| 附件1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林省水泥企业2016年度可比水泥(熟料)综合电耗情况表 |
| 序号 | 企业名称 | 生产线性质 | 可比熟料综合电耗（千瓦时/吨） | 可比水泥综合电耗（千瓦时/吨） | 是否达标 |
|  |  |  | 数值 | 数值 |  |
| 1 | 白城北方水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 38.17 | 是 |
| 2 | 洮南北方水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 36.42 | 是 |
| 3 | 吉林省新天成水泥制造有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 39.04 | 是 |
| 4 | 吉林省辉南园山水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 35.82 | 是 |
| 5 | 通化市三为企业有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 32.21 | 是 |
| 6 | 亚泰集团通化水泥股份有限公司 | 水泥生产线 |  | 88.31 | 是 |
| 7 | 公主岭市尖山水泥有限责任公司 | 水泥粉磨站 |  | 39.17 | 是 |
| 8 | 公主岭市万禄水泥制造有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 35.69 | 是 |
| 9 | 吉林亚泰水泥有限公司 | 水泥生产线 |  | 87.3 | 是 |
| 10 | 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 39.16 | 是 |
| 11 | 农安北方水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 32.67 | 是 |
| 12 | 长春市四通水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 31.36 | 是 |
| 13 | 吉林省长春新兴水泥厂 | 水泥粉磨站 |  | 36.08 | 是 |
| 14 | 德惠市鑫雨水泥有限责任公司 | 水泥粉磨站 |  | 36.77 | 是 |
| 15 | 榆树市宏元水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 30.81 | 是 |
| 16 | 四平金隅水泥有限公司 | 水泥生产线 |  | 88.52 | 是 |
| 17 | 四平北方水泥有限公司 | 水泥生产线 |  | 88.9 | 是 |
| 18 | 四平市翔宇水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 34.65 | 是 |
| 19 | 四平佳润水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 33.3 | 是 |
| 20 | 亚泰集团伊通水泥有限公司 | 水泥生产线 |  | 87.6 | 是 |
| 21 | 吉林省伊通凯麒水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 34.48 | 是 |
| 22 | 吉林省天意水泥集团有限责任公司 | 水泥粉磨站 |  | 32.84 | 是 |
| 23 | 吉林省天茂特种水泥有限公司 | 水泥生产线 |  | 74.56 | 是 |
| 24 | 松原北方水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 33.29 | 是 |
| 25 | 扶余市鼎鹿水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 37.49 | 是 |
| 26 | 冀东水泥扶余有限责任公司 | 水泥粉磨站 |  | 37.13 | 是 |
| 27 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 水泥熟料生产线 | 62.53 |  | 是 |

| 28 | 辽源市金刚水泥厂 | 水泥粉磨站 |  | 36.97 | 是 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 辽源市金刚水泥厂东丰分厂 | 水泥粉磨站 |  | 35.36 | 是 |
| 30 | 汪清北方水泥有限公司敦化分公司 | 水泥粉磨站 |  | 39.1 | 是 |
| 31 | 汪清北方水泥有限公司和龙分公司 | 水泥粉磨站 |  | 36.46 | 是 |
| 32 | 汪清北方水泥有限公司 | 水泥生产线 |  | 89.62 | 是 |
| 33 | 亚泰集团图们水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 39.55 | 是 |
| 34 | 珲春市顺峰水泥制造有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 34.72 | 是 |
| 35 | 桦甸市松原水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 38.54 | 是 |
| 36 | 蛟河金刚水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 30.5 | 是 |
| 37 | 舒兰市亚泰水泥有限责任公司 | 水泥粉磨站 |  | 39.4 | 是 |
| 38 | 永吉县大明水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 37.79 | 是 |
| 39 | 吉林市吉纤水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 36.41 | 是 |
| 40 | 吉林亚泰龙潭水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 36.35 | 是 |
| 41 | 冀东水泥永吉有限责任公司 | 水泥生产线 |  | 69.08 | 是 |
| 42 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 水泥生产线 |  | 83.99 | 是 |
| 43 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 水泥熟料生产线 | 63.74 |  | 是 |
| 44 | 吉林市松江建材集团有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 39.543 | 是 |
| 45 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 水泥生产线 |  | 89.32 | 是 |
| 46 | 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 35.76 | 是 |
| 47 | 抚松银丰水泥有限公司 | 水泥粉磨站 |  | 38.7 | 是 |
| 48 | 临江宏大水泥有限公司 | 水泥生产线 |  | 89.57 | 是 |
| 49 | 镇赉县天利水泥厂 | 水泥粉磨站 |  | 37.78 | 是 |
| 50 | 吉林天禹有限责任公司 | 水泥粉磨站 |  | 39.48 | 是 |
| 51 | 四平天信水泥集团有限责任公司 | 水泥粉磨站 | 停产 |  |
| 52 | 乾安北方水泥有限公司 | 水泥粉磨站 | 停产 |  |
| 53 | 吉林亚泰鼎鹿水泥农安分公司 | 水泥粉磨站 | 停产 |  |
| 54 | 白山北华水泥有限公司 | 水泥粉磨站 | 停产 |  |
| 55 | 抚松森祥水泥有限公司 | 水泥粉磨站 | 停产 |  |
| 56 | 白山江源东晟水泥有限公司 | 水泥生产线 | 停产 |  |
| 57 | 冀东水泥吉林有限责任公司 | 水泥粉磨站 | 停产 |  |
| 58 | 白山苇塘水泥有限公司 | 被金刚（集团）白山水泥有限公司租赁，变为水泥粉磨站 |  |

|  | 吉林省2016年度钢铁企业工序单位产品能耗情况表 |
| --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 工序产量（万吨）、能耗（千克标准煤/吨）、达标情况 |
|  |  | 烧结 | 球团 | 高炉 | 转炉 |
|  |  | 产品产量 | 工序能耗 | 达标 | 产品产量 | 工序能耗 | 达标 | 产品产量 | 工序能耗 | 达标 | 产品产量 | 工序能耗 | 达标 |
| 1 | 通化钢铁股份有限公司 | 387.44 | 53.5 | 是 | 9.98 | 18.7 | 是 | 291.63 | 378.69 | 是 | 281.66 | -26.07 | 是 |
| 2 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 410.39 | 51.42 | 是 | 28.95 | 27.46 | 是 | 281.17 | 396.6 | 是 | 267.78 | -24.84 | 是 |
| 3 | 吉林鑫达钢铁有限责任公司 | 24.06 | 54.27 | 是 | 13.63 | 22.94 | 是 | 16.75 | 434.51 | 是 | 16.16 | -14.55 | 是 |
| 4 | 四平现代钢铁有限公司 | 2016年停产 |